□ 리콜명령 제품

< 어린이제품 : 21개 제품 >

구분	품목명	업체명	모델명(제조/수입구분)	부적합 내용
			인증번호
1	완구 (6개)	(주) 밤나무	내셔널지오그래픽(수입)	ㅇ 방부제 MIT 검출됨 -부위: 액체물감빨강 -측정값: MIT: 6.75 mg/kg -기준치: 사용되지 않을 것(MIT, CMIT, MIT+CMIT)
			CB067R686-1001 (인증모델: 넷지오과학놀이 디그키트)
2		미정아트	빅클리어슬라임(수입)	ㅇ붕소 기준치 2.6배 초과 -부위: 투명색 슬라임 -측정값: 802.0 mg/kg -기준치: 300 mg/kg 이하 ㅇ방부제(Formaldehyde) 기준치 1.3배 초과 -부위: 투명색 슬라임 -측정값: 0.069 % -기준치: 0.05 % 이하
			CB065R0023-8002r (인증모델: 젤리몬스터(슬라임))
3		미포리댁	BUBBLE CAMERA(수입)	ㅇ방부제 MIT, CMIT, MIT + CMIT 검출됨 -부위: 버블액 투명색 액체 -측정값: MIT 1.53 mg/kg, CMIT 3.40 mg/kg, MIT + CMIT 4.92 mg/kg -기준치: 사용되지 않을 것
			CB065R2402-4001 (인증모델: BUBBLE CAMERA)
4		㈜케이엠엘리 홀딩스	PlasticBeadsStictch(수입)	ㅇ총 납 기준치 ① 2.5배, ② 2.3배, ③ 2.1배 초과 -부위: ① 키링몸통금속은색, ② 키링열림부금속은색, ③ 키링원형금속은색 -측정값: ① 251 mg/kg , ② 238 mg/kg, ③ 213 mg/kg -기준치: 100 mg/kg 이하 ㅇ프탈레이트계 가소제 기준치 ④ 11.4배 초과 -부위: ④ 아크릴플라스틱하양 -측정값: DBP 1.149 % -기준치: 총 합 0.1 % 이하
			CB063R10473-2001 (인증모델: Diamond painting)
5		하늘무역	캐치공(수입)	ㅇ프탈레이트계 가소제 기준치 ① 199.2배, ② 205.1배, ③ 196.4배, ④ 120.2배 초과 -부위: ① 투명노랑-플라스틱(공), ② 투명초록-플라스틱(공), ③ 투명분홍-플라스틱(공), ④ 투명-플라스틱(공중심부) -측정값: ① DEHP 0.08, DIBP 19.84, ② DEHP 0.15, DIBP 20.36, ③ DEHP 0.24, DIBP 19.40, ④DEHP 0.02 DIBP 12.00 % -기준치: 총 합 0.1 % 이하
			CB063R10295-2001 (인증모델: 캐치공)
6		(주) 에스에이치 라이온	캐치볼(수입)	ㅇ총 납 함유량 기준치의 1.6배 초과 -부위: 검정-플라스틱(끈조절사각링) -측정값: 167 mg/kg -기준치: 100 mg/kg 이하
			CB063R4182-0003 (인증모델: 캐치볼)
7	학용품 (1개)	(주) 다다	(온라인) 영아트 옐로우 마카펜 + 옐로우 천케이스 세트, 24색, 1세트(수입)	ㅇ총 납 기준치의 30.8배 초과 -부위: 노랑-코팅(보관주머니안감) -측정값: 2 773 mg/kg -기준치: 90 mg/kg 이하 ㅇ프탈레이트계 가소제 기준치 21.2배 초과 -부위: 노랑-코팅(보관주머니안감) -측정값: DEHP 1.72, DBP 0.17, DINP 0.19, DIBP 0.04 % -기준치: 총 합 0.1 % 이하
			CB113R10083-3001 (인증모델: 다다 마카펜)
8	유아용 침대 (1개)	(주)부스트랩	LV23-FS001(수입)	ㅇ총 납 기준치 65.3배 -부위: 검정-플라스틱(방충망지지대) -측정값: 6 535 mg/kg -기준치: 100 mg/kg ㅇ프탈레이트계 가소제 기준치 8.6배 초과 -부위: 검정-플라스틱(방충망지지대) -측정값: DEHP 0.70, DBP 0.04, DINP 0.12 % -기준치: 총 합 0.1 % 이하
			CB142R021-3001 (인증모델: LV23-FS001)
9	유아용 섬유제품 (2개)	(주)파스텔세상	(STNO) BUW41KC21NEU(수입)	ㅇ노닐페놀 기준치 ① 4.9배, ② 3.5배 초과 -부위: ① 겉감 빨강/ 초록/ 베이지색 원단, ② 끝단 빨강/ 베이지색 원단 -측정값: ① NPEOs 496.1 mg/kg, ② NPEOs 357.4 mg/kg -기준치: 총 합 100 mg/kg 이하
			CB015R0771-1006A (인증모델: H21KNIT239CA)
10		샵미니미	(온라인) 아기 미술가운 유아 전신미술가운 촉감놀이 점프수트(제조)	ㅇ총 납 기준치 1.7배 초과 -부위: 지퍼코팅 밝은갈색 -측정값: 161 mg/kg -기준치: 90 mg/kg 이하
			CB014H579-3002 (인증모델: 미술가운)
11	유모차 (2개)	(주)카인드파파	카인드파파5(수입)	ㅇ내구성(불규칙 표면 시험) 부적합 -측정값: 이상있음 -기준치: 시험중 유모차의 안전성을 저해하는 제품의 파손 또는 변형이 없어야 함 (총 72 000회)
			CB131R305-3001 (인증모델: 카인드파파5)
12		주식회사 베네베네	노아 프리미엄 트라이크(수입)	ㅇ프탈레이트계 가소제 기준치 6.3배 초과 -부위: 햇빛가리개 지퍼 마감테이프 투명색 합성수지 -측정값: DEHP 0.635 % -기준치: 총 합 0.1 % 이하
			CB132R058-2001 (인증모델: 벤트라이크 플렉스)
13	유아용 삼륜차 (1개)	인이상사 (Inlee commerce company)	(품명) 엘리트 트라이크(수입)	ㅇ전도 부적합 -측정값: 측방전도시험에서 전도됨 -기준치: 삼륜차를 경사시켰을 때 15° 이하에서 전도되지 않아야 할 것
			CB071R038-0001 (인증모델: 자하 다기능 자전거)
14	어린이용 우산 및 양산 (3개)	㈜제이인터내셔널 코리아	(제품명) 아이다움 유니콘 캐릭터 어린이 안전 우양산(수입)	ㅇ프탈레이트계 가소제 기준치 314.7배 초과 -부위: 연질플라스틱투명노랑(윗살부분원판) -측정값: DBP 26.634 %, DEHP 4.838 % -기준치: 총 합 0.1 % 이하
			-
15		킹콩아울렛	(온라인) Regn 어린이 거꾸로우산 11종 양산 장우산 초등학생우산 유아우산(수입)	ㅇ총 납 기준치 23.7배 초과 -부위: 연질플라스틱검정(캡테두리꽃모양) -측정값: 2 374 mg/kg -기준치: 100 mg/kg 이하 ㅇ프탈레이트계 가소제 기준치 79.6배 초과 -부위: 연질플라스틱검정(캡테두리꽃모양) -측정값: DEHP 3.072 %, DINP 4.896 % -기준치: 총 합 0.1 % 이하
			-
16		위드앤 주식회사	(제품명) 베베누보 우산(수입)	ㅇ프탈레이트계 가소제 기준치 137.7배 초과 -부위: 고분자-캡 투명고무 -측정값: DEHP 13.77 % -기준치: 총 합 0.1 % 이하
			-
17	어린이용 안경테 및 선글라스 (1개)	(주)세컨아이즈	(온라인) GROWN MAPLE 올리브 카키(제조)	ㅇ총 납 기준치 5배 초과 -부위: 은색-금속 (보관함 지퍼슬라이더+풀러) -측정값: 505 mg/kg -기준치: 100 mg/kg 이하
			-
18	어린이용 가죽제품 (1개)	㈜티아라	(품번) MYPU321k-1(가죽제품) / (품명) 뉴공주지갑3단지갑(수입)	ㅇ프탈레이트계 가소제 기준치 194.3배 초과 -부위: 안감 베이지색 코팅 -측정값: DEHP 14.595 %, DINP 4.840 % -기준치: 총 합 0.1 % 이하 ㅇ총 납 기준치 7.0배 초과 -부위: 안감 베이지색 코팅 -측정값: 636.0 mg/kg -기준치: 90 mg/kg 이하
			-
19	어린이용 인라인 롤러스케이트 (1개)	미소바이크	로얄키즈 어반라인 인라인 스케이트(수입)	ㅇ총 납 기준치 2.9배 초과 -부위: 인조가죽분홍+로고인쇄 -측정값: 291 mg/kg -기준치: 100 mg/kg 이하 ㅇ프탈레이트계 가소제 기준치 16.3배 초과 -부위: 인조가죽분홍+로고인쇄 -측정값: DEHP 1.631 % -기준치: 총 합 0.1 % 이하
			-
20	어린이용 장신구 (1개)	(주)채니봉봉	(모델명)어린이용 장신구 / (온라인)채니봉봉 베르베라 벨벳 스몰 헤어밴드 유아헤어밴드(제조)	ㅇ총 카드뮴 기준치 ① 4 110.0배, ② 4 530.4배, ③ 10 089.0배, ④ 4 659.6배 초과 -부위: ① 금속금색(진주장식), ② 금속금색(투명초록큐빅장식), ③ 금속금색(큐빅장식), ④ 금속금색(작은큐빅장식) -측정값: ① 308 250 mg/kg, ② 339 780 mg/kg, ③ 756 680 mg/kg, ④ 349 470 mg/kg -기준치: 75 mg/kg 이하
			-
21	아동용 섬유제품 (1개)	㈜제이앤비텍스	(품번) AQBCJP00080(수입)	ㅇ코드 및 조임끈 부적합 -부위: 허리 조임끈 -측정값: 최소 한 곳 이상에 빗장막음 봉 (bartacking) 되어 있지 않음 -기준치: 3.1.3 조임끈이 사용된 경우에는 출구점으로부터 등거리에 위치한 최소 한 곳 이상에 빗장막음 봉 (bartacking)을 하여 의복에 부착되어 있어야 함,
			-

< 전기용품 : 17개 제품 >

구분	품목명	업체명	모델명(제조/수입구분)	부적합 내용
			인증번호
22	플러그 및 콘센트 (12개)	이월드(주)	EW-I-16A3-1(제조)	ㅇ온도상승 부적합 -(측정) L-E 연결 67.3K, L-N 연결 59.7K (기준) 45K 이하 ㅇ단자 및 영구 고정형 단자 부적합 -(측정) 영구적 접속 없음 -(기준) 코드 비교환형 접속 기구류에는 납땜, 용접, 틀고정 및 동일한 효과를 가진 영구적 접속 (터미네이션)이 있어야 함
			JH04122-15003
23		주식회사 에스와이컨텍	XWL-10A3KPP(수입)	ㅇ온도상승 부적합 -(측정) L-E 연결 76.5K, L-N 연결 83K (기준) 45K 이하
			JU04014-19001
24		디에스이엘씨 주식회사(DS ELC)	SM416AWH(제조)	ㅇ온도상승 부적합 -(측정) L-E 연결 85.8K, L-N 연결 85.2K (기준) 45K 이하 ㅇ단자 및 영구 고정형 단자 부적합 -(측정) 영구적 접속 없음 -(기준) 코드 비교환형 접속 기구류에는 납땜, 용접, 틀고정 및 동일한 효과를 가진 영구적 접속 (터미네이션)이 있어야 함
			JD04039-23003
25		현대일렉트릭(주)	HMP-2(제조)	ㅇ온도상승 부적합 -(측정) L-E 연결 56K, L-N 연결 68.1 (기준) 45K 이하 ㅇ감전에 대한 보호 부적합 -(결과) 1 N 게이지 시험 시 충전부에 접촉됨 -(기준) 셔터가 장착된 콘센트는 20 N, 1 N 시험용 게이지가 충전부에 접촉되어서는 안됨
			HD04008-18017
26		(주)대한이라이트	DHM-G4(제조)	ㅇ온도상승 부적합 -(측정) L-E 연결 106.7K, L-N 연결 79.2K (기준) 45K 이하 ㅇ단자 및 영구 고정형 단자 부적합 -(측정) 영구적 접속 없음 -(기준) 코드 비교환형 접속 기구류에는 납땜, 용접, 틀고정 및 동일한 효과를 가진 영구적 접속 (터미네이션)이 있어야 함
			HJ04009-13017
27		천하지엘씨(주)	CP-TG02(제조)	ㅇ온도상승 부적합 -(측정) L-E 연결 61.3K, L-N 연결 84.3K (기준) 45K 이하 ㅇ단자 및 영구 고정형 단자 부적합 -(측정) 영구적 접속 없음 -(기준) 코드 비교환형 접속 기구류에는 납땜, 용접, 틀고정 및 동일한 효과를 가진 영구적 접속 (터미네이션)이 있어야 함
			HH04177-21003
28		주식회사 대산	DSM-NS516A(제조)	ㅇ온도상승 부적합 -(측정) L-E 연결 56.1K (기준) 45K 이하
			JH04042-14001
29		주식회사 스윗홈	HOME-MO16A6(제조)	ㅇ온도상승 부적합 - (측정) L-E 연결 68.4K, L-N 연결 84.1K (기준) 45K 이하 ㅇ단자 및 영구 고정형 단자 부적합 - (측정) 영구적 접속 없음 - (기준) 코드 비교환형 접속 기구류에는 납땜, 용접, 틀고정 및 동일한 효과를 가진 영구적 접속 (터미네이션)이 있어야 함
			JD04050-22001
30		(주)중원전기	JWCMS-0102(제조)	ㅇ온도상승 부적합 -(측정) L-E 연결 75.8K, L-N 연결 59.3K (기준) 45K 이하 ㅇ단자 및 영구 고정형 단자 부적합 -(측정) 영구적 접속 없음 -(기준) 코드 비교환형 접속 기구류에는 납땜, 용접, 틀고정 및 동일한 효과를 가진 영구적 접속 (터미네이션)이 있어야 함
			JD04010-11004
31		주식회사 에스와이컨텍	SY-SB3(제조)	ㅇ온도상승 부적합 -(측정) L-E 연결 48.9K (기준) 45K 이하
			JJ04011-23002
32		미주산업	MJM-BSC216(제조)	ㅇ온도상승 부적합 -(측정) L-E 연결 60.6K, L-N 연결 53.5K (기준) 45K 이하 ㅇ단자 및 영구 고정형 단자 부적합 -(측정) 영구적 접속 없음 -(기준) 코드 비교환형 접속 기구류에는 납땜, 용접, 틀고정 및 동일한 효과를 가진 영구적 접속 (터미네이션)이 있어야 함
			JD04052-23008
33		(주)세계	CSG-303(수입)	ㅇ온도상승 부적합 -(측정) L-N 연결 58.6K (기준) 45K 이하 ㅇ단자 및 영구 고정형 단자 부적합 -(측정) 영구적 접속 없음 -(기준) 코드 비교환형 접속 기구류에는 납땜, 용접, 틀고정 및 동일한 효과를 가진 영구적 접속 (터미네이션)이 있어야 함
			JH04120-23003
34	직류전원장치 (2개)	㈜디엘티테크 코리아	PD25WAC(수입)	ㅇ온도상승 부적합 -트랜스포머(T1)@AC 198V 60 Hz (측정) 112.3 ℃, (기준) 110 ℃ 이하 -트랜스포머(T1)@AC 242V 60 Hz (측정) 114.5 ℃, (기준) 110 ℃ 이하
			HU101325-24003
35		㈜에스투비 코퍼레이션	XY18W-053400USB(수입)	ㅇ온도상승 부적합 -트랜스포머(T1)@AC 90 V, 60 Hz (측정) 126.4 ℃, (기준) 110 ℃ 이하
			HU10863-19008
36	LED등기구 (1개)	주식회사 원하	MILE-RO-S60W(제조)	ㅇ연면거리 및 공간거리 부적합 -충전부(LED모듈패턴)과 금속외함 사이 절연거리 미비 (측정) 1.64 mm, (기준) 2.5 mm 이상
			JD11194-19002
37	백열등기구·전기스탠드 (1개)	샛별하우스	P14-2(수입)	ㅇ충전부에 대한 감전보호 부적합 -램프홀더 후면 충전부(단자) 노출 ㅇ연면거리 및 공간거리 부적합 -충전부와(램프홀더후면) 접근가능한 부분 사이의 공간거리 및 연면거리 미비 -공간거리 (측정) 0.0mm (기준) 3.0mm 이상 (2종 기기) -연면거리 (측정) 0.0mm (기준) 5.0mm 이상 (2종 기기)
			XU110149-14001
38	가정용 소형변압기 (1개)	한일종합전기	HD-2000(제조)	ㅇ온도상승 부적합 -트랜스포머@AC 198V, 60Hz (측정) 173.0℃, (기준) 110 ℃ 이하 -트랜스포머@AC 233V, 60Hz (측정) 233.0℃, (기준) 110 ℃ 이하
			JH06002-5001

< 생활용품 : 11개 제품 >

구분	품목명	업체명	모델명(제조/수입구분)	부적합 내용
			인증번호
39	전동킥보드 (2개)	주식회사나노휠	SMART 48V(수입)	ㅇ최고속도 기준치 초과 -측정값 : 31 km/h -기준치 : 25 km/h을 넘지 않아야 함
			B721R044-23002
40		(주)듀얼트론코리아	Dualtron Spider2(수입)	ㅇ안전확인신고되지 않은 배터리 사용
			B721R011-22002
41	롤러스포츠 보호장구 (1개)	모스코리아	PARK 2 PACK XL(수입)	ㅇ충격흡수성 기준치 초과 -부위 : 팔꿈치 보호대 -측정값 : 9 KN -기준치 : 4 KN 이하
			B241R064-3003
42	휴대용 레이저용품 (1개)	(주)퓨전에프앤씨	SPT9401(수입)	ㅇ레이저의 등급(출력) 기준치 초과 -측정값: 2.198 mW(조건3) (2급을 초과) -기준치: 1 mW 이하(2급 이하)
			B466R149-23001
43	방한용·패션용·스포츠용 마스크 (4개)	(주)디헬스케어	(온라인)마스크랩 덴탈형 패션마스크(제조)	ㅇ유해물질(디메틸아세트아미드) 기준치 3.4배 초과 -부위: 마스크 부직포 겉감 -측정값: 17 mg/kg -기준치: 5 mg/kg 이하
			-
44		지우	휠라 메쉬 넥스카프(수입)	ㅇ유해물질(형광증백제) 부적합 -부위: ①번 몸판 원단, ②번 몸판 원단(메쉬) -측정값: 형광이 나타남 -기준치: 형광이 나타나지 말 것 ㅇ유해물질(pH) 부적합 -부위: ①번 몸판 원단 -측정값: 8.0 -기준치: 4.0 ~ 7.5
			-
45		주식회사 투반산업	에어웰 에어 필터 마스크(제조)	ㅇ유해물질(형광증백제) 부적합 -부위: 안감 -측정값: 형광이 나타남 -기준치: 형광이 나타나지 말 것
			-
46		바울상사	스마일H본4P XL MU(제조)	ㅇ유해물질(디메틸포름아미드)①3.4배 초과, ②4.2배 초과 -부위: ①겉감(블랙), ②안감(그레이) -측정값: ①17 mg/kg, ②21 mg/kg -기준치: 5 mg/kg 이하
			-
47	가구(높이 762mm이상의 가정용 서랍장 및 사무용 파일링 캐비닛에 한정 (1개)	㈜바이포인	비앙스 켈른 폭넓은 5단 600서랍장(제조)	ㅇ안정성(등분포 하중) 부적합 -측정값: 전도됨 -기준치: 모든 서랍 내부에 등분포하중을 가한 상태에서 전도되지 않을 것 ㅇ안정성(수직력) 부적합 -측정값: 서랍에 25 kg 수직력을 적용하였을때 전도됨 -기준치: 가동 부분에 힘을 가하였을 때 전도되지 않을 것 ㅇ안정성(벽고정장치) 부적합 -측정값: 벽고정장치 미부착 및 미제공 -기준치: 벽고정장치가 부착되어있거나 부착할 수 있도록 해당 부품이 제공될 것
			-
48	속눈썹 열 성형기 (2개)	아르고 코퍼레이션(주)	BIU017(수입)	ㅇ평상온도상승 부적합 -결과값: 72 ℃ -기준치: 기기는 정상적인 사용 상태에서 어떠한 위험도 발생하지 않아야 하며 발열부의 열화상에 나타나는 최고온도는 제품에 표시된 최고온도를 넘지 않아야 함 (표시된 최고온도: 60 ℃)
			-
49		㈜에이치엠 컴퍼니	꿀쥬 C타입 3단계 온도조절 무선 속눈썹 고데기(수입)	ㅇ평상온도상승 부적합 -결과값: 112 ℃ -기준치: 기기는 정상적인 사용 상태에서 어떠한 위험도 발생하지 않아야 하며 발열부의 열화상에 나타나는 최고온도는 제품에 표시된 최고온도를 넘지 않아야 함 (표시된 최고온도: 102 ℃ (85 ℃ ± 20 %))
			-